附件：贵州省加气混凝土协会质量抽检结果汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 使用工地 | 样品型号 | 强度级别 | | | | | | | | 干密度 | | | 检验结果 |
| 检测结果 | | | | | | | | 检测结果 | | |
| 贵州中材环保建材有限公司 | 中天金融城（A5A6组团） | B06 A3.5 | 3.6 3.5 | | | | | | | | 624 | | | 合格 |
| 贵州长泰源环保建材有限公司 | 龙里碧桂园 | B06 A3.5 | 4.1 4.0 | | | | | | | | 564 | | | 合格 |
| 贵州黔升阳新型墙体材料有限公司 | 花溪碧桂园高层区 | B07 A5.0 | 4.3 4.0 | | | | | | | | 656 | | | 不合格 |
| 贵州泰达龙新型环保建材有限公司 | 花溪云上安置房 | B06 A3.5 | 3.8 3.6 | | | | | | | | 678 | | | 不合格 |
| 清镇市恒基建材有限公司 | 安峡时代广场 | B07 A5.0 | 4.3 4.0 | | | | | | | | 653 | | | 不合格 |
| 贵州安顺家喻新型建材有限公司 | 万达广场 | B06 A3.5 | 3.7 3.2 | | | | | | | | 622 | | | 合格 |
| 贵州好元新型建材有限公司 | 未来方舟G10 | B06 A3.5 | 4.0 3.8 | | | | | | | | 592 | | | 合格 |
| 贵州源德建材有限公司 | 警察学校 | B06 A3.5 | 3.2 2.8 | | | | | | | | 621 | | | 不合格 |
| 贵州源德建材有限公司 | 省教育厅 | B06 A3.5 | 2.6 2.4 | | | | | | | | 639 | | | 不合格 |
| 贵州好元新型建材有限公司 | 金融中心C区E区 | B06 A3.5 | 4.1 3.9 | | | | | | | | 599 | | | 合格 |
| 贵州中材环保建材有限公司 | 中天金融城（A5A6组团） | B06 A3.5 | 4.6 4.4 | | | | | | | | 649 | | | 不合格 |
| 贵州源隆新型环保墙体建材有限公司 | 中天金融城 | B06 A3.5 | 3.6/3.4 | | 3.7/3.5 | | | | | 3.6/3.4 | 609 | 623 | 619 | 合格 |
| 贵州源隆新型环保墙体建材有限公司 | 中天金融城 | B06，A3.5 | 4.2/4.0 | | 4.2/4.2 | | | | | 4.1/4.0 | 621 | 620 | 620 | 合格 |
| 贵州长泰源环保建材有限公司 | 碧桂园花溪1号 | B06，A3.5 | 3.5/3.4 | | 3.7/3.6 | | | | | 3.6/3.6 | 565 | 557 | 567 | 合格 |
| 贵州华帅新型环保建材有限公司 | 天合集团元崎林居三期 | B07，A5.0 | 5.2/4.9 | | 5.0/4.7 | | | | | 5.2/5.0 | 693 | 690 | 696 | 合格 |
| 清镇顺发新型环保节能建材有限公司 | 中渝万熙城（四建） | B07，A5.0 | 2.6/2.4 | | 2.6/2.5 | | | | | 2.6/2.4 | 598 | 599 | 598 | 不合格 |
| 清镇顺发新型环保节能建材有限公司 | 宽城国际二期 | B07，A5.0 | 2.3/2.0 | | 2.3/2.3 | | | | | 2.3/2.0 | 595 | 590 | 589 | 不合格 |
| 贵州开磷建设有限责任公司建材厂 | 恒大帝景 | A3.5 B06 | 5.8/5.5 | | | | | | | | 615 | | | 合格 |
| 贵州开磷建设有限责任公司建材厂 | 天一国际 | A3.5 B06 | 6.1/5.8 | | | | | | | | 609 | | | 合格 |
| 贵州华帅新型环保建材有限公司 | 保利公园2010一期一组团四期 | A3.5 B06 | 5.0/4.4 | | | | | | | | 670 | | | 不合格 |
| 贵州华帅新型环保建材有限公司 | 乐湾国际 | A3.5 B06 | 4.5/4.0 | | | | | | | | 662 | | | 不合格 |
| 贵州中材环保建材有限公司 | 华颐和苑 | A3.5 B06 | 5.9/5.4 | | | | | | | | 623 | | | 合格 |
| 贵州长泰源环保建材有限公司 | 万科城两江 | A3.5 B06 | 8.9/8.6 | | | | | | | | 570 | | | 合格 |
| 贵州森茂新型墙体材料有限公司 | 白云区安置房 | A2.5 B05 | 8.7/8.4 | | | | | | | | 670 | | | 不合格 |
| 贵州森茂新型墙体材料有限公司 | 恒大雅苑 | A2.5 B05 | 5.5/5.3 | | | | | | | | 636 | | | 不合格 |
| 贵州虹懿环保建材有限公司 | 修文凯悦鑫城 | B06 A3.5 | 3.5/3.3 | | | 3.7/3.6 | | | 3.5/3.3 | | 549 | 559 | 558 | 合格 |
| 遵义中立坚建材有限公司 | 四川东益双新快线公租房 | B06 A3.5 | 4.1/4.0 | | | 4.1/4.0 | | | 4.1/4.0 | | 564 | 554 | 567 | 合格 |
| 贵州省习水县金海蕴新型环保建材有限公司 | 习水土城第三中学 | B06 A3.5 | 3.7/3.2 | | | 4.1/3.9 | | | 3.9/3.8 | | 668 | 678 | 680 | 不合格 |
| 贵州省习水县金海蕴新型环保建材有限公司 | 习水体育馆片区改造项目 | B06 A3.5 | 2.6/2.0 | | | 3.2/3.0 | | | 3.1/2.9 | | 662 | 690 | 665 | 不合格 |
| 贵州鼎信新型建材有限公司 | 绿洲庭中易地安置房二期 | B07 A5.0 | 5.1/4.8 | | | 5.0/4.8 | | | 5.2/4.9 | | 723 | 719 | 714 | 合格 |
| 贵州昌屹节能环保建材有限公司 | 仁怀南部新城和谐广场安置小区 | B06 A3.5 | 3.5/3.4 | | | 3.7/3.6 | | | 3.5/3.4 | | 622 | 606 | 613 | 合格 |
| 贵州昌屹节能环保建材有限公司 | 仁怀盘龙水乡项目 | B06 A3.5 | 3.7/3.6 | | | 3.6/3.3 | | | 3.5/3.3 | | 622 | 623 | 615 | 合格 |
| 余庆县君余新型建材有限责任公司 | 余庆西部新城 | B06 A3.5 | 5.5/5.5 | | | 5.3/5.3 | | | 5.3/5.1 | | 690 | 680 | 690 | 不合格 |
| 遵义县翔辉环保产业有限责任公司 | 红花岗区银山棚户区改造 | B06 A3.5 | 4.1/4.0 | | | 3.6/3.4 | | | 3.7/3.6 | | 619 | 625 | 610 | 合格 |
| 遵义宏达新型建材有限公司 | 郑场车站 | B06 A3.5 | 2.4/2.4 | | | 2.4/2.2 | | | 2.4/2.2 | | 624 | 622 | 620 | 不合格 |
| 遵义中立坚建材有限公司 | 四川东益合龙公租房 | A3.5 B06 | 5.9/5.7 | | | | | | | | 548 | | | 合格 |
| 贵州开磷建设有限责任公司建材厂 | 娄山关景区配套设施建设 | A3.5 B06 | 4.9/4.6 | | | | | | | | 568 | | | 合格 |
| 遵义景程环保材料有限公司 | 浙江广宏美的城 | A3.5 B06 | 5.1/4.8 | | | | | | | | 615 | | | 合格 |
| 遵义景程环保材料有限公司 | 鸡装棚改一期 | A3.5 B06 | 5.2/5.0 | | | | | | | | 625 | | | 合格 |
| 遵义天懿新型建材有限公司 | 湄潭集美大厦 | A3.5 B06 | 4.2/4.1 | | | | | | | | 573 | | | 合格 |
| 遵义市盛鑫实业有限公司 | 华城都会 | A3.5 B06 | 7.9/7.6 | | | | | | | | 695 | | | 不合格 |
| 遵义市昊泽节能墙材有限公司 | 绥阳县妇幼保健院 | A5.0 B07 | 5.9/5.5 | | | | | | | | 676 | | | 合格 |
| 遵义县翔辉环保产业有限责任公司 | 东欣彩虹城D2组团 | A3.5 B06 | 5.5/5.1 | | | | | | | | 616 | | | 合格 |
| 遵义县大鼎正新型环保建材有限责任公司 | 高铁新城 | A3.5 B06 | 6.0/5.8 | | | | | | | | 603 | | | 合格 |
| 遵义县大鼎正新型环保建材有限责任公司 | 中交四局高坪 | B06 A3.5 | 4.1 4.0 | | | | | | | | 611 | | | 合格 |
| 遵义宏达新型建材有限公司 | 绥阳新天地一期 | B06 A3.5 | 1.6 1.5 | | | | | | | | 586 | | | 不合格 |
| 遵义永诚环保建材有限公司 | 京腾丽景湾 | B06 A3.5 | 2.4 2.2 | | | | | | | | 646 | | | 不合格 |
| 遵义富昆新型建材有限公司 | 新联爆破 | B06 A3.5 | 3.6 3.5 | | | | | | | | 614 | | | 合格 |
| 遵义富昆新型建材有限公司 | 浙江广宏建筑 | B06 A3.5 | 3.8 3.6 | | | | | | | | 622 | | | 合格 |
| 遵义市盛鑫实业有限公司 | 礼仪坝四号返房项目 | B06 A3.5 | 2.0 1.8 | | | | | | | | 657 | | | 不合格 |
| 遵义旭辉新型节能建材有限公司 | 经济开发区标准化厂房三期 | B07 A5.0 | 4.4 4.1 | | | | | | | | 652 | | | 合格 |
| 遵义县大鼎正新型环保建材有限责任公司 | 南北东大街南苑新城 | B06 A3.5 | 1.8 1.7 | | | | | | | | 634 | | | 不合格 |
| 遵义旭辉新型节能建材有限公司 | 浙江广宏建筑 | B07 A5.0 | 5.6 5.1 | | | | | | | | 639 | | | 合格 |
| 普定县富民轻型节能环保建材厂 | 中央花园 | B06 A3.5 | 2.3/2.0 | | | | | | | | 653 | | | 不合格 |
| 普定县富民轻型节能环保建材厂 | 贵航贵飞国有棚户区 | B06 A3.5 | 2.5/2.3 | | | | | | | | 624 | | | 不合格 |
| 普定县兴发建材有限责任 | 安顺学院 | A3.5 B06 | 3.2/2.6 | | | | | | | | 633 | | | 不合格 |
| 贵州省恒威新型建材有限责任公司 | 大兴东欢乐酒店 | A3.5 B06 | 3.7/3.5 | | | | | | | | 635 | | | 不合格 |
| 贵州安顺家喻新型材料有限公司 | 西秀区科技产业园三期 | B06 A3.5 | 4.3/4.2 | 4.1/4.0 | | | 4.0/3.9 | | | | 611 | 620 | 623 | 合格 |
| 贵州胜焱新型建材有限公司 | 大兴东国际旅游城 | B06 A3.5 | 3.6/3.4 | 3.5/3.3 | | | 3.6/3.5 | | | | 617 | 625 | 615 | 合格 |
| 毕节市长泰源节能建材有限公司 | 毕节远航七星万象城 | A3.5 B06 | 4.5/3.9 | | | | | | | | 586 | | | 合格 |
| 毕节远大新型环保建材有限责任公司 | 卧龙大都会 | A3.5 B06 | 4.2/3.7 | | | | | | | | 578 | | | 合格 |
| 毕节远大新型环保建材有限责任公司 | 中鼎华城 | A3.5 B06 | 5.8/5.7 | | | | | | | | 591 | | | 合格 |
| 贵州好元新型建材有限公司 | 湖潮安置点 | A5.0 B07 | 11.2/10.9 | | | | | | | | 710 | | | 合格 |
| 贵州安顺家喻新型材料有限公司 | 师大附中贵安校区 | B06，A3.5 | 3.5/3.4 | 3.7/3.6 | | | | | | 3.6/3.4 | 618 | 621 | 620 | 合格 |
| 清镇市恒基建材有限公司 | 碧桂园贵安一号 | B06，A3.5 | 3.5/3.2 | 3.6/3.5 | | | | | | 3.7/3.6 | 594 | 602 | 607 | 合格 |
| 贵州黔升阳新型墙体材料有限公司 | 同济医院 | B06，A3.5 | 4.2/4.0 | 4.0/3.7 | | | | | | 4.0/3.9 | 619 | 599 | 607 | 合格 |
| 贵州黔升阳新型墙体材料有限公司 | 碧桂园贵安一号 | B06，A3.5 | 4.0/3.8 | 3.8/3.2 | | | | | | 3.8/3.8 | 598 | 590 | 594 | 合格 |
| 瑞都环保建材公司 | 华飞紫荆苑 | A3.5 B06 | 3.6/3.1 | | | | | | | | 623 | | | 合格 |
| 贵州瑞泰实业环保有限公司 | 和谐园 | A3.5 B06 | 4.7/4.2 | | | | | | | | 576 | | | 合格 |
| 贵州瑞泰实业环保有限公司 | 塔山安置房 | A3.5 B06 | 3.9/3.8 | | | | | | | | 578 | | | 合格 |
| 贵州瑞泰实业环保有限公司 | 博雅馨园一期A区 | B06 A3.5 | 4.3/4.1 | 4.1/3.8 | | | | 4.2/4.1 | | | 603 | 601 | 605 | 合格 |
| 普定富民 | 老鹰山安置房 | B06 A3.5 | 3.6/3.4 | 3.9/3.8 | | | | 3.6/3.5 | | | 715 | 707 | 713 | 不合格 |
| 黔贵三合 | 六盘水碧桂园 | B06 A3.5 | 5.1/4.9 | 5.2/5.0 | | | | 5.0/4.9 | | | 614 | 608 | 607 | 合格 |
| 瑞都环保建材公司 | 麒龙凉都里项目 | B06 A3.5 | 4.0/3.8 | 4.0/3.9 | | | | 3.7/3.6 | | | 615 | 609 | 620 | 合格 |
| 瑞都环保建材公司 | 博雅馨园项目 | B06 A3.5 | 3.9/3.8 | 4.2/4.1 | | | | 3.8/3.7 | | | 667 | 651 | 655 | 不合格 |
| 凯里亿吉 | 凯里市一中 | B06 A3.5 | 3.7/3.6 | 4.1/3.9 | | | | 3.9/3.7 | | | 621 | 617 | 619 | 合格 |
| 黄平县清江新型节能建材有限公司 | 黄平县新建民族中学 | B06 A3.5 | 3.8/3.7 | 3.6/3.5 | | | | 3.6/3.3 | | | 615 | 622 | 618 | 合格 |
| 凯里亿吉 | 凯里未来城一期 | B06 A3.5 | 4.6/4.4 | 4.1/3.9 | | | | 3.9/3.8 | | | 651 | 647 | 656 | 不合格 |
| 贵州华都新型建材有限公司 | 黎平法院 | B06 A3.5 | 5.0/4.8 | 5.3/5.2 | | | | 5.1/5.0 | | | 621 | 619 | 624 | 合格 |
| 黄平县清江新型节能建材有限公司 | 黄平明达中央广场 | B06 A3.5 | 3.7/3.6 | 3.9/3.7 | | | | 3.9/3.8 | | | 610 | 613 | 614 | 合格 |
| 岑巩县远征新型建筑材料有限公司 | 地标广场 | A3.5 B06 | 5.9/5.7 | | | | | | | | 696 | | | 不合格 |
| 贵州凯得利建材有限公司 | 未来城 | A3.5 B06 | 3.9/3.4 | | | | | | | | 619 | | | 合格 |
| 贵州华都新型建材有限公司 | 天籁玉泉 | A3.5 B06 | 4.6/4.4 | | | | | | | | 649 | | | 不合格 |
| 岑巩县远征新型建筑材料有限公司 | 人民医院门诊大楼 | A3.5 B06 | 5.8/4.8 | | | | | | | | 694 | | | 不合格 |
| 三穗县金成建材有限公司 | 三穗县商贸物流城 | A3.5 B06 | 3.9/3.8 | | | | | | | | 610 | | | 合格 |
| 黔东南州宏鑫环保建材有限公司 | 凯里市 | B06 A3.5 | 3.6/3.3 | | | | | | | | 616 | | | 合格 |
| 黔东南州宏鑫环保建材有限公司 | 华清，清水湾 | B06 A3.5 | 4.6/4.3 | | | | | | | | 623 | | | 合格 |
| 三穗县金成建材有限公司 | 世纪豪庭 | B06 A3.5 | 2.9/2.6 | | | | | | | | 621 | | | 不合格 |
| 贵州凯得利建材有限公司 | 恒诚帝都 | B06 A3.5 | 3.0/2.8 | | | | | | | | 698 | | | 不合格 |
| 铜仁市碧江区坚磊新型建材有限公司 | 中交公司二标 | B06 A3.5 | 4.9/4.7 | | | | | | | | 615 | | | 合格 |
| 松桃鼎进新型材料有限公司 | 健康学院 | B06 A3.5 | 4.2/3.9 | | | | | | | | **739** | | | 不合格 |
| 铜仁腾晖环保建材有限公司 | 万山检测检验中心 | B06 A3.5 | 3.5/3.1 | | | | | | | | 617 | | | 合格 |
| 贵州亿丰建材有限公司 | 铜仁二中学院 | B06 A3.5 | 3.5/3.3 | | | | | | | | 620 | | | 合格 |
| 贵州大龙福泉新型建材有限公司 | 国际会展城 | B06 A3.5 | 3.7/3.3 | | | | | | | | 609 | | | 合格 |
| 贵州宏源新型墙体材料有限公司 | 富康C3-1组团 | A5.0 B07 | 5.4/5.3 | | | | | | | | 647 | | | 合格 |
| 贵州兴电新型建材有限公司 | 医院 | A3.5 B06 | 4.0/3.6 | | | | | | | | 623 | | | 合格 |
| 贵州兴电新型建材有限公司 | 公园里 | A3.5 B06 | 4.7/3.9 | | | | | | | | 660 | | | 不合格 |
| 毕节市聚鑫节能建材有限责任公司 | 烂泥沟安置房 | B06 A3.5 | 4.4/4.0 | | 4.3/4.2 | | | 4.1/4.0 | | | 624 | 611 | 617 | 合格 |
| 毕节市聚鑫节能建材有限责任公司 | 鑫鼎半山项目部 | B06 A3.5 | 5.2/4.9 | | 5.1/4.9 | | | 5.0/4.8 | | | 610 | 611 | 605 | 合格 |
| 毕节市德鑫建材开发有限责任公司 | 双山游乐场（索玛花开） | B06 A3.5 | 3.8/3.7 | | 3.5/3.4 | | | 3.5/3.3 | | | 623 | 620 | 619 | 合格 |
| 毕节市德鑫建材开发有限责任公司 | 金海湖生态丽景项目 | B06 A3.5 | 3.6/3.5 | | 3.9/3.8 | | | 3.6/3.5 | | | 602 | 604 | 607 | 合格 |
| 毕节市长泰源节能建材有限公司 | 南光新城 | B06 A3.5 | 3.8/3.7 | | 3.9/3.8 | | | 3.6/3.4 | | | 608 | 606 | 614 | 合格 |
| 贵州石中玉建筑材料有限公司 | 大方绅大B1、B2项目 | B06 A3.5 | 3.9/3.8 | | 3.7/3.6 | | | 3.6/3.5 | | | 695 | 684 | 692 | 不合格 |
| 毕节凯阳建材厂 | 瓦厂塘安置房 | B06 A3.5 | 4.0/3.8 | | 3.8/3.7 | | | 3.7/3.6 | | | 613 | 609 | 616 | 合格 |
| 贵州省贞丰县恒山建材有限公司 | 贞丰珉谷公租房 | B06 A3.5 | 4.0/3.8 | | 3.7/3.6 | | | 4.1/3.9 | | | 589 | 585 | 593 | 合格 |
| 贵州省贞丰县恒山建材有限公司 | 中山城市综合体项目 | B06 A3.5 | 4.0/3.9 | | 3.8/3.7 | | | 3.8/3.6 | | | 592 | 594 | 588 | 合格 |
| 贵州宏源新型墙体材料有限公司 | 飞洋华府 | B06 A3.5 | 4.6/4.4 | | 4.8/4.7 | | | 4.6/4.5 | | | 665 | 661 | 669 | 不合格 |

**全省共取得加气混凝土砌块样品合计109个批次，其中不合格批次为38个，合格率为65.13%，样品中B07级别共11个，不合格4个，合格率为63.6%，B06级别样品共94个，不合格31个，合格率为67%。**