附件：贵州省加气混凝土协会质量抽检结果汇总

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 样品型号 | 强度级别 | 干密度 | 检验结果 |
| 检测结果 | 检测结果 |
| 贵州中材环保建材有限公司 | B06 A3.5  | 3.63.5 | 624 | 合格 |
| 贵州长泰源环保建材有限公司 | B06 A3.5  | 4.14.0 | 564 | 合格 |
| 贵州黔升阳新型墙体材料有限公司 | B07 A5.0  | 4.34.0 | 656 | 不合格 |
| 贵州泰达龙新型环保建材有限公司 | B06 A3.5  | 3.83.6 | 678 | 不合格 |
| 清镇市恒基建材有限公司 | B07 A5.0  | 4.34.0 | 653 | 不合格 |
| 贵州安顺家喻新型建材有限公司 | B06 A3.5  | 3.73.2 | 622 | 合格 |
| 贵州好元新型建材有限公司 | B06 A3.5  | 4.03.8 | 592 | 合格 |
| 贵州源德建材有限公司 | B06 A3.5  | 3.22.8 | 621 | 不合格 |
| 贵州源德建材有限公司 | B06 A3.5  | 2.62.4 | 639 | 不合格 |
| 贵州好元新型建材有限公司 | B06 A3.5  | 4.13.9 | 599 | 合格 |
| 贵州中材环保建材有限公司 | B06 A3.5  | 4.64.4 | 649 | 不合格 |
| 贵州源隆新型环保墙体建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.6/3.4 | 3.7/3.5 | 3.6/3.4 | 609 | 623 | 619 | 合格 |
| 贵州源隆新型环保墙体建材有限公司 | B06，A3.5 | 4.2/4.0 | 4.2/4.2 | 4.1/4.0 | 621 | 620 | 620 | 合格 |
| 贵州长泰源环保建材有限公司 | B06，A3.5 | 3.5/3.4 | 3.7/3.6 | 3.6/3.6 | 565 | 557 | 567 | 合格 |
| 贵州华帅新型环保建材有限公司 | B07，A5.0 | 5.2/4.9 | 5.0/4.7 | 5.2/5.0 | 693 | 690 | 696 | 合格 |
| 清镇顺发新型环保节能建材有限公司 | B07，A5.0 | 2.6/2.4 | 2.6/2.5 | 2.6/2.4 | 598 | 599 | 598 | 不合格 |
| 清镇顺发新型环保节能建材有限公司 | B07，A5.0 | 2.3/2.0 | 2.3/2.3 | 2.3/2.0 | 595 | 590 | 589 | 不合格 |
| 贵州开磷建设有限责任公司建材厂 | A3.5 B06 | 5.8/5.5 | 615 | 合格 |
| 贵州开磷建设有限责任公司建材厂 | A3.5 B06 | 6.1/5.8 | 609 | 合格 |
| 贵州华帅新型环保建材有限公司 | A3.5 B06 | 5.0/4.4 | 670 | 不合格 |
| 贵州华帅新型环保建材有限公司 | A3.5 B06 | 4.5/4.0 | 662 | 不合格 |
| 贵州中材环保建材有限公司 | A3.5 B06 | 5.9/5.4 | 623 | 合格 |
| 贵州长泰源环保建材有限公司 | A3.5 B06 | 8.9/8.6 | 570 | 合格 |
| 贵州森茂新型墙体材料有限公司 | A2.5 B05 | 8.7/8.4 | 670 | 不合格 |
| 贵州森茂新型墙体材料有限公司 | A2.5 B05 | 5.5/5.3 | 636 | 不合格 |
| 贵州虹懿环保建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.5/3.3 | 3.7/3.6 | 3.5/3.3 | 549 | 559 | 558 | 合格 |
| 遵义中立坚建材有限公司 | B06 A3.5 | 4.1/4.0 | 4.1/4.0 | 4.1/4.0 | 564 | 554 | 567 | 合格 |
| 贵州省习水县金海蕴新型环保建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.7/3.2 | 4.1/3.9 | 3.9/3.8 | 668 | 678 | 680 | 不合格 |
| 贵州省习水县金海蕴新型环保建材有限公司 | B06 A3.5 | 2.6/2.0 | 3.2/3.0 | 3.1/2.9 | 662 | 690 | 665 | 不合格 |
| 贵州鼎信新型建材有限公司 | B07 A5.0 | 5.1/4.8 | 5.0/4.8 | 5.2/4.9 | 723 | 719 | 714 | 合格 |
| 贵州昌屹节能环保建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.5/3.4 | 3.7/3.6 | 3.5/3.4 | 622 | 606 | 613 | 合格 |
| 贵州昌屹节能环保建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.7/3.6 | 3.6/3.3 | 3.5/3.3 | 622 | 623 | 615 | 合格 |
| 余庆县君余新型建材有限责任公司 | B06 A3.5 | 5.5/5.5 | 5.3/5.3 | 5.3/5.1 | 690 | 680 | 690 | 不合格 |
| 遵义县翔辉环保产业有限责任公司 | B06 A3.5 | 4.1/4.0 | 3.6/3.4 | 3.7/3.6 | 619 | 625 | 610 | 合格 |
| 遵义宏达新型建材有限公司 | B06 A3.5 | 2.4/2.4 | 2.4/2.2 | 2.4/2.2 | 624 | 622 | 620 | 不合格 |
| 遵义中立坚建材有限公司 | A3.5 B06 | 5.9/5.7 | 548 | 合格 |
| 贵州开磷建设有限责任公司建材厂 | A3.5 B06 | 4.9/4.6 | 568 | 合格 |
| 遵义景程环保材料有限公司 | A3.5 B06 | 5.1/4.8 | 615 | 合格 |
| 遵义景程环保材料有限公司 | A3.5 B06 | 5.2/5.0 | 625 | 合格 |
| 遵义天懿新型建材有限公司 | A3.5 B06 | 4.2/4.1 | 573 | 合格 |
| 遵义市盛鑫实业有限公司 | A3.5 B06 | 7.9/7.6 | 695 | 不合格 |
| 遵义市昊泽节能墙材有限公司 | A5.0 B07 | 5.9/5.5 | 676 | 合格 |
| 遵义县翔辉环保产业有限责任公司 | A3.5 B06 | 5.5/5.1 | 616 | 合格 |
| 遵义县大鼎正新型环保建材有限责任公司 | A3.5 B06 | 6.0/5.8 | 603 | 合格 |
| 遵义县大鼎正新型环保建材有限责任公司 | B06 A3.5 | 4.14.0 | 611 | 合格 |
| 遵义宏达新型建材有限公司 | B06 A3.5 | 1.61.5 | 586 | 不合格 |
| 遵义永诚环保建材有限公司 | B06 A3.5 | 2.42.2 | 646 | 不合格 |
| 遵义富昆新型建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.63.5 | 614 | 合格 |
| 遵义富昆新型建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.83.6 | 622 | 合格 |
| 遵义市盛鑫实业有限公司 | B06 A3.5 | 2.01.8 | 657 | 不合格 |
| 遵义旭辉新型节能建材有限公司 | B07 A5.0 | 4.44.1 | 652 | 合格 |
| 遵义县大鼎正新型环保建材有限责任公司 | B06 A3.5 | 1.81.7 | 634 | 不合格 |
| 遵义旭辉新型节能建材有限公司 | B07 A5.0 | 5.65.1 | 639 | 合格 |
| 普定县富民轻型节能环保建材厂 | B06 A3.5 | 2.3/2.0 | 653 | 不合格 |
| 普定县富民轻型节能环保建材厂 | B06 A3.5 | 2.5/2.3 | 624 | 不合格 |
| 普定县兴发建材有限责任 | A3.5 B06 | 3.2/2.6 | 633 | 不合格 |
| 贵州省恒威新型建材有限责任公司 | A3.5 B06 | 3.7/3.5 | 635 | 不合格 |
| 贵州安顺家喻新型材料有限公司 | B06 A3.5 | 4.3/4.2 | 4.1/4.0 | 4.0/3.9 | 611 | 620 | 623 | 合格 |
| 贵州胜焱新型建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.6/3.4 | 3.5/3.3 | 3.6/3.5 | 617 | 625 | 615 | 合格 |
| 毕节市长泰源节能建材有限公司 | A3.5 B06 | 4.5/3.9 | 586 | 合格 |
| 毕节远大新型环保建材有限责任公司 | A3.5 B06 | 4.2/3.7 | 578 | 合格 |
| 毕节远大新型环保建材有限责任公司 | A3.5 B06 | 5.8/5.7 | 591 | 合格 |
| 贵州好元新型建材有限公司 | A5.0 B07 | 11.2/10.9 | 710 | 合格 |
| 贵州安顺家喻新型材料有限公司 | B06，A3.5 | 3.5/3.4 | 3.7/3.6 | 3.6/3.4 | 618 | 621 | 620 | 合格 |
| 清镇市恒基建材有限公司 | B06，A3.5 | 3.5/3.2 | 3.6/3.5 | 3.7/3.6 | 594 | 602 | 607 | 合格 |
| 贵州黔升阳新型墙体材料有限公司 | B06，A3.5 | 4.2/4.0 | 4.0/3.7 | 4.0/3.9 | 619 | 599 | 607 | 合格 |
| 贵州黔升阳新型墙体材料有限公司 | B06，A3.5 | 4.0/3.8 | 3.8/3.2 | 3.8/3.8 | 598 | 590 | 594 | 合格 |
| 瑞都环保建材公司 | A3.5 B06 | 3.6/3.1 | 623 | 合格 |
| 贵州瑞泰实业环保有限公司 | A3.5 B06 | 4.7/4.2 | 576 | 合格 |
| 贵州瑞泰实业环保有限公司 | A3.5 B06 | 3.9/3.8 | 578 | 合格 |
| 贵州瑞泰实业环保有限公司 | B06 A3.5 | 4.3/4.1 | 4.1/3.8 | 4.2/4.1 | 603 | 601 | 605 | 合格 |
| 普定富民 | B06 A3.5 | 3.6/3.4 | 3.9/3.8 | 3.6/3.5 | 715 | 707 | 713 | 不合格 |
| 黔贵三合 | B06 A3.5 | 5.1/4.9 | 5.2/5.0 | 5.0/4.9 | 614 | 608 | 607 | 合格 |
| 瑞都环保建材公司 | B06 A3.5 | 4.0/3.8 | 4.0/3.9 | 3.7/3.6 | 615 | 609 | 620 | 合格 |
| 瑞都环保建材公司 | B06 A3.5 | 3.9/3.8 | 4.2/4.1 | 3.8/3.7 | 667 | 651 | 655 | 不合格 |
| 凯里亿吉 | B06 A3.5 | 3.7/3.6 | 4.1/3.9 | 3.9/3.7 | 621 | 617 | 619 | 合格 |
| 黄平县清江新型节能建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.8/3.7 | 3.6/3.5 | 3.6/3.3 | 615 | 622 | 618 | 合格 |
| 凯里亿吉 | B06 A3.5 | 4.6/4.4 | 4.1/3.9 | 3.9/3.8 | 651 | 647 | 656 | 不合格 |
| 贵州华都新型建材有限公司 | B06 A3.5 | 5.0/4.8 | 5.3/5.2 | 5.1/5.0 | 621 | 619 | 624 | 合格 |
| 黄平县清江新型节能建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.7/3.6 | 3.9/3.7 | 3.9/3.8 | 610 | 613 | 614 | 合格 |
| 岑巩县远征新型建筑材料有限公司 | A3.5 B06 | 5.9/5.7 | 696 | 不合格 |
| 贵州凯得利建材有限公司 | A3.5 B06 | 3.9/3.4 | 619 | 合格 |
| 贵州华都新型建材有限公司 | A3.5 B06 | 4.6/4.4 | 649 | 不合格 |
| 岑巩县远征新型建筑材料有限公司 | A3.5 B06 | 5.8/4.8 | 694 | 不合格 |
| 三穗县金成建材有限公司 | A3.5 B06 | 3.9/3.8 | 610 | 合格 |
| 黔东南州宏鑫环保建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.6/3.3 | 616 | 合格 |
| 黔东南州宏鑫环保建材有限公司 | B06 A3.5 | 4.6/4.3 | 623 | 合格 |
| 三穗县金成建材有限公司 | B06 A3.5 | 2.9/2.6 | 621 | 不合格 |
| 贵州凯得利建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.0/2.8 | 698 | 不合格 |
| 铜仁市碧江区坚磊新型建材有限公司 | B06 A3.5  | 4.9/4.7 | 615 | 合格 |
| 松桃鼎进新型材料有限公司 | B06 A3.5  | 4.2/3.9 | **739** | 不合格 |
| 铜仁腾晖环保建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.5/3.1 | 617 | 合格 |
| 贵州亿丰建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.5/3.3 | 620 | 合格 |
| 贵州大龙福泉新型建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.7/3.3 | 609 | 合格 |
| 贵州宏源新型墙体材料有限公司 | A5.0 B07 | 5.4/5.3 | 647 | 合格 |
| 贵州兴电新型建材有限公司 | A3.5 B06 | 4.0/3.6 | 623 | 合格 |
| 贵州兴电新型建材有限公司 | A3.5 B06 | 4.7/3.9 | 660 | 不合格 |
| 毕节市聚鑫节能建材有限责任公司 | B06 A3.5 | 4.4/4.0 | 4.3/4.2 | 4.1/4.0 | 624 | 611 | 617 | 合格 |
| 毕节市聚鑫节能建材有限责任公司 | B06 A3.5 | 5.2/4.9 | 5.1/4.9 | 5.0/4.8 | 610 | 611 | 605 | 合格 |
| 毕节市德鑫建材开发有限责任公司 | B06 A3.5 | 3.8/3.7 | 3.5/3.4 | 3.5/3.3 | 623 | 620 | 619 | 合格 |
| 毕节市德鑫建材开发有限责任公司 | B06 A3.5 | 3.6/3.5 | 3.9/3.8 | 3.6/3.5 | 602 | 604 | 607 | 合格 |
| 毕节市长泰源节能建材有限公司 | B06 A3.5 | 3.8/3.7 | 3.9/3.8 | 3.6/3.4 | 608 | 606 | 614 | 合格 |
| 贵州石中玉建筑材料有限公司 | B06 A3.5 | 3.9/3.8 | 3.7/3.6 | 3.6/3.5 | 695 | 684 | 692 | 不合格 |
| 毕节凯阳建材厂 | B06 A3.5 | 4.0/3.8 | 3.8/3.7 | 3.7/3.6 | 613 | 609 | 616 | 合格 |
| 贵州省贞丰县恒山建材有限公司 | B06 A3.5 | 4.0/3.8 | 3.7/3.6 | 4.1/3.9 | 589 | 585 | 593 | 合格 |
| 贵州省贞丰县恒山建材有限公司 | B06 A3.5 | 4.0/3.9 | 3.8/3.7 | 3.8/3.6 | 592 | 594 | 588 | 合格 |
| 贵州宏源新型墙体材料有限公司 | B06 A3.5 | 4.6/4.4 | 4.8/4.7 | 4.6/4.5 | 665 | 661 | 669 | 不合格 |

**全省共取得加气混凝土砌块样品合计109个批次，其中不合格批次为38个，合格率为65.13%，样品中B07级别共11个，不合格4个，合格率为63.6%，B06级别样品共94个，不合格31个，合格率为67%。**